Alambre de cobre Edlfex

Alambre de cobre esmaltado a base de resinas poliéster imida – theic de gran respuesta a elevadas temperaturas y muy buena rigidez dieléctrica. Gran resistencia a la abrasión, muy buena flexibilidad y excelente bobinabilidad. Optima resistencia a los agentes químicos, aceites minerales, solventes y fluidos refrigerantes.

Fabricación

Los hornos de esmaltación utilizados en la fabricación de los alambres EDFLEX son tipo TANDEM, en los cuales el alambre es trefilado hasta su medida final y luego esmaltado en una única operación, lo que produce un alambre esmaltado de singular calidad. Los alambres manufacturados por este método son notables por su buena bobinabilidad. La ductibilidad es asegurada por la relativa pequeña deformación del contuctor de cobre que toma lugar entre dos tratamientos de recocido.

En términos eléctricos los alambres producidos por el método TANDEM tienen una mayor rigidez dieléctrica, debido a que el alambre es trefilado y esmaltado en el mismo sentido y en una única operación, impidiendo el depósito de impurezas sobre el metal.

Usos

Pequeños y grandes motores de alta velocidad. Generadores y transformadores con temperaturas máximas de trabajo de 180ºC. Unidades selladas de refrigeración, equipos de aire acondicionado y motocompresores.

Normas:

IEC 60317-10, NEMA MW 1000-72C, IRAM 2334, NBR 13936

Rango de fabricación:

0,12 – 5,20mm

| Choque térmico | Termoplasticidad | Vida térmica (20000hs) | Rigidez dieléctrica a temperatura ambiente sobre trenza de Ø 0,30 G2 | Resistencia a la abrasión, para Ø 0,30 G2 | Soldabilidad | Alargamiento a la rotura Ø 0,30 G2 | Ángulo de retorno para Ø 0,30 G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200º C | > 300º C | 200º C | > 4100 V | > 5,45 N | - | > 23% | < 58º |
| Resistencia a los fluidos refrigerantes MUY BUENA |  |  |  |  |  |  |  |

Gráfico comparativo por 		             Gráfico: Tangente de delta		       Gráfico: Vide térmica

Fuerza – Elongación			en función de temperatura