Dolpark Barnices Aislantes                 A-1  (Clase “ B”)

Extrapark SECADO AL HORNO ­ MULTIPROPÓSITO

Usos Principales: Equipos de gran tamaño ­ Transformadores ­ Bobinas ­ Dínamos ­ Etc.

Barniz poliéster de muy alta viscosidad especialmente indicado para equipos que requieren una perfecta traba mecánica. Deja una película de muy buena dureza y excelente brillo, brindado óptima resistencia a la humedad y alta aislación. Es compatible con alambres esmaltados sintéticos y forrados, siendo el barníz indicado para equipos de gran tamaño en general, transformadores, estatores, armaduras, bobinas, dínamos, etc.

Presentación: Envases metálicos de 1, 4, 18 y 200 Lts.

DATOS TECNICOS:

Color 		Ámbar claro

Peso especifico (20ºC) 		0.98 gr/cm³

Viscosidad (copa Ford #4 a 20ºC) 	70 seg.

Contenido de sólidos 		40 % + ­ 2%

Rigidez dieléctrica en seco 	700 V/ 0.01 mm.

Rigidez dieléctrica en húmedo 	600 V/ 0.01 mm.

Clase Térmica IRAM 		"B" (hasta 130ºC.)

Vida útil envasado 		12 meses mínimo

Diluyente 		X-101

MODO DE USO:

- Presecado de los equipos (100ºC a 110ºC optativo).

- Dejar enfriar a 30ºC o 40ºC.

- Sumergir en barniz hasta que desaparezcan las burbujas.

- Escurrir y orear de 15 min. a 3 horas (según el tamaño del equipo).

- Colocar en el horno (temperatura del horno: 30ºC a 40ºC).

- Elevar la temperatura de 30 a 50ºC por hora hasta lograr el régimen deseado.

Tiempo de curado: 	A 100ºC 	7 - 8 Hs. (*)

A 130ºC	4 ­ 6 Hs. (*)

(*) Variables de acuerdo con el tamaño del equipo a barnizar.

NORMAS: Cumple con las normas IRAM 2180, y 2102.

El fabricante garantiza la buena calidad de sus productos y no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal uso de los mismos, reservándose el derecho de modificar o alterar ésta información sin previo aviso.­

Barníz A-1 MSDS

Producto: Barníz A -1

Aspecto y apariencia: Líquido medianamente viscoso de color ligeramente amarillento y de aspecto transparente con olor típico a solvente aromático.

| Concentración max. permisible Ponderada en el tiempo: Máx. conc. ambiente 80 ppm. Para cortos períodos de exposición: 200 ppm. |
| --- |
| Sugerencia de identificación de los riesgos: |
| Para la salud: 2 | De inflamabilidad: 3 | De reactividad: 0 |

Riesgo y precauciones básicas

Salud: No se producen lesiones por inhalación bajo condiciones normales, en ambientes bién ventilados. Se recomienda el uso de máscara respiratoria de absorción por carbón activado.

Fuego: Inflamable. Punto de inflamación: 20 a 30 ºC. Punto de ebullición: 116ºC.

Reactividad: Relativamente estable bajo condiciones normales.

Incompatibilidades: Contacto con oxidantes fuertes por probable autoignición.

Toxicidad: Por vía respiratoria actúa como narcotizante en altas concentraciones.

Salpicadura en los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir de inmediato al médico más cercano.

Contacto con la piel: Quitar con diluyente apropiado y posteriormente con abundante agua caliente y jabón.

Precauciones para el manipuleo: Usar elementos de protección personal como antiparra, guantes de cuero o similares, zapatos de seguridad.

Exámenes preventivos y periodicidad: Los básicos de acuerdo a la reglamentación vigente.

Derrames: Contener, cubrir con arena y recoger en recipientes adecuados. Si se dirige a cursos de agua, canales, etc. avise de inmediato a las autoridades pertinentes.

Incendio: Inflamable. Punto de inflamación aprox. 20 a 30 ºC. Usar elementos aprobados para la clase

RIESGO B (niebla de agua - halones - polvo químico - espuma química)

Condiciones que debe evitarse: Almacenar dónde existe emisión de calor o llama.

Eliminación de residuo: Se recomienda la vía por incineración en instalaciones aprobadas de acuerdo a la reglamentación vigente.

El fabricante garantiza la buena calidad de sus productos y no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal uso de los mismos reservándose el derecho de modificar o alterar ésta información sin previo aviso.­