Dolpark Barnices Aislantes                 A-1  (Clase “ B”)

Extrapark SECADO AL HORNO  MULTIPROPÓSITO

Usos Principales: Equipos de gran tamaño Transformadores Bobinas Dínamos Etc.

Barniz poliéster de muy alta viscosidad especialmente indicado para equipos que requieren una perfecta traba mecánica. Deja una película de muy buena dureza y excelente brillo, brindado óptima resistencia a la humedad y alta aislación. Es compatible con alambres esmaltados sintéticos y forrados, siendo el barníz indicado para equipos de gran tamaño en general, transformadores, estatores, armaduras, bobinas, dínamos, etc.

Presentación: Envases metálicos de 1, 4, 18 y 200 Lts.

DATOS TECNICOS:

Color 		Ámbar claro

Peso especifico (20ºC) 		0.98 gr/cm³

Viscosidad (copa Ford #4 a 20ºC) 	70 seg.

Contenido de sólidos 		40 % +  2%

Rigidez dieléctrica en seco 	700 V/ 0.01 mm.

Rigidez dieléctrica en húmedo 	600 V/ 0.01 mm.

Clase Térmica IRAM 		"B" (hasta 130ºC.)

Vida útil envasado 		12 meses mínimo

Diluyente 		X-101

MODO DE USO:

- Presecado de los equipos (100ºC a 110ºC optativo).

- Dejar enfriar a 30ºC o 40ºC.

- Sumergir en barniz hasta que desaparezcan las burbujas.

- Escurrir y orear de 15 min. a 3 horas (según el tamaño del equipo).

- Colocar en el horno (temperatura del horno: 30ºC a 40ºC).

- Elevar la temperatura de 30 a 50ºC por hora hasta lograr el régimen deseado.

Tiempo de curado: 	A 100ºC 	7 - 8 Hs. (*)

A 130ºC	4  6 Hs. (*)

(*) Variables de acuerdo con el tamaño del equipo a barnizar.

NORMAS: Cumple con las normas IRAM 2180, y 2102.

El fabricante garantiza la buena calidad de sus productos y no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal uso de los mismos, reservándose el derecho de modificar o alterar ésta información sin previo aviso.

Barníz A-1 MSDS

Producto: Barníz A -1

Aspecto y apariencia: Líquido medianamente viscoso de color ligeramente amarillento y de aspecto transparente con olor típico a solvente aromático.

| Concentración max. permisible Ponderada en el tiempo: Máx. conc. ambiente 80 ppm. Para cortos períodos de exposición: 200 ppm. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sugerencia de identificación de los riesgos: |  |  |
| Para la salud: 2 | De inflamabilidad: 3 | De reactividad: 0 |

Riesgo y precauciones básicas

Salud: No se producen lesiones por inhalación bajo condiciones normales, en ambientes bién ventilados. Se recomienda el uso de máscara respiratoria de absorción por carbón activado.

Fuego: Inflamable. Punto de inflamación: 20 a 30 ºC. Punto de ebullición: 116ºC.

Reactividad: Relativamente estable bajo condiciones normales.

Incompatibilidades: Contacto con oxidantes fuertes por probable autoignición.

Toxicidad: Por vía respiratoria actúa como narcotizante en altas concentraciones.

Salpicadura en los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir de inmediato al médico más cercano.

Contacto con la piel: Quitar con diluyente apropiado y posteriormente con abundante agua caliente y jabón.

Precauciones para el manipuleo: Usar elementos de protección personal como antiparra, guantes de cuero o similares, zapatos de seguridad.

Exámenes preventivos y periodicidad: Los básicos de acuerdo a la reglamentación vigente.

Derrames: Contener, cubrir con arena y recoger en recipientes adecuados. Si se dirige a cursos de agua, canales, etc. avise de inmediato a las autoridades pertinentes.

Incendio: Inflamable. Punto de inflamación aprox. 20 a 30 ºC. Usar elementos aprobados para la clase

RIESGO B (niebla de agua - halones - polvo químico - espuma química)

Condiciones que debe evitarse: Almacenar dónde existe emisión de calor o llama.

Eliminación de residuo: Se recomienda la vía por incineración en instalaciones aprobadas de acuerdo a la reglamentación vigente.

El fabricante garantiza la buena calidad de sus productos y no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal uso de los mismos reservándose el derecho de modificar o alterar ésta información sin previo aviso.