Dolpark Barnices Aislantes                   C-3  (Clase “ B”)

Extrapark SECADO AL AIRE SINTÉTICO TRANSPARENTE SILICONADO

Usos Principales: Transformadores, campos, estatores, bobinas, grandes motores.

Barniz de secado extra rápido al aire, a base de resinas sintéticas siliconadas, que le confieren un alto poder aislante y óptima resistencia a la humedad y a los agentes químicos. Una vez curado posee excelentes propiedades elásticas, muy buena terminación (brillante y dura), y alta resistencia a los ambientes ácidos y húmedos, brindando un muy buen espesor de película. Su cuidadosa formulación garantiza una gran estabilidad de almacenamiento, sin formación de piel en la superficie ni espesamientos. Gracias a su alto contenido de sólidos posee un gran poder de cementación, que puede llegar hasta duplicarse si una vez oreado y seco recibe calor (100ºC durante 60 minutos) siendo asi comparable al de un buen barniz de secado al horno. Su baja viscosidad le confiere además una muy buena penetración en corto tiempo y un escurrido rápido y libre de gotas. Esto sumado a su breve tiempo de secado al aire, lo hacen ideal para grandes producciones donde no es factible emplear hornos para la impregnación de motores que por su gran tamaño deban ser barnizados in situ. El C3 es el barniz de secado al aire de mayor rigidez dieléctrica en su tipo (más de 75000 volts/mm.) por lo que también está recomendado para transformadores, campos, estatores, bobinas, etc. donde puede ser usado como terminación transparente para una mayor protección, siendo excelente su compatibilidad con alambres esmaltados sintéticos y forrados.

Presentación: Envases metálicos de 1,4 y pails de 20 Lts. con doble sistema de apertura.

DATOS TECNICOS:

Color 	Ámbar claro o amarillo

Peso especifico (20ºC) 	0.920 gr/cm³

Viscosidad (copa Ford #4 a 20ºC) 	20 seg.

Contenido de sólidos 	35%  38%

Rigidez dieléctrica en seco 	750 v/0.01 mm.

Rigidez dieléctrica en húmedo 	600 v/0.01 mm.

Clase térmica IRAM 	"B" (hasta 130ºC)

Vida útil envasado 	12 meses mínimo

Compatibilidad con alambres: Sintéticos 	Excelente

Forrados en vidrio 	Excelente

Diluyente:	Z300

MODO DE USO:

- Presecado de los equipos (100ºC a 110ºC optativo).

- Dejar enfriar a 30ºC o 40ºC.

- Sumergir en barniz hasta que desaparezcan las burbujas.

- Escurrir y orear de 15 min. a 3 hs. según tamaño del equipo.

- Colocar las piezas o equipos en lugar seco y aireado.

- En caso de baja temperatura ambiente y alta humedad, ayudar el secado con temperatura no mayor a 100ºC durante aproximadamente 60 minutos.

Tiempo de secado: 	Al aire    (20 ºC): Al tacto 15 minutos. Duro 6  8 horas

Al horno (70 ºC): 60  90 minutos

Los barnices de secado al aire pueden variar su tiempo de curado de acuerdo a la temperatura y humedad

ambiente, sin que ello signifique la pérdida de propiedades del mismo.

NORMAS: Cumple con las normas IRAM 2180, 2091 y 2070.

El fabricante garantiza la buena calidad de sus productos y no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal uso de los mismos, reservándose el derecho de modificar o alterar ésta información sin previo aviso.

Barníz C 3 MSDS

Producto: Barníz C 3

Aspecto y apariencia: Líquido medianamente viscoso de color ligeramente amarillo y de aspecto transparente con olor típico a solvente aromático.

| Concentración max. permisible Ponderada en el tiempo: No corresponde. Para cortos períodos de exposición: No corresponde |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sugerencia de identificación de los riesgos: |  |  |
| Para la salud: 2 | De inflamabilidad: 3 | De reactividad: 0 |

Riesgo y precauciones básicas

Salud: No se producen lesiones por inhalación bajo condiciones normales, en ambientes bién ventilados.

Se recomienda el uso de máscara respiratoria de absorción por carbón activado.

Fuego: Inflamable. Punto de inflamación: 24 a 26 ºC. Punto de ebullición: 116ºC.

Reactividad: Relativamente estable bajo condiciones normales.

Incompatibilidades: Contacto con oxidantes fuertes por probable autoignición.

Toxicidad: Por vía respiratoria actúa como narcotizante en altas concentraciones.

Salpicadura en los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir de inmediato al médicomás cercano.

Contacto con la piel: Quitar con diluyente apropiado y posteriormente con abundante agua caliente y jabón.

Precauciones para el manipuleo: Usar elementos de protección personal como antiparra, guantes de cuero o similares, zapatos de seguridad.

Exámenes preventivos y periodicidad: Los básicos de acuerdo a la reglamentación vigente.

Derrames: Contener, cubrir con arena y recoger en recipientes adecuados. Si se dirige a cursos de agua, canales, etc. avise de inmediato a las autoridades pertinentes.

Incendio: Inflamable. Punto de inflamación aprox. 24 a 26 ºC. Usar elementos aprobados para la clase.

RIESGO B ( niebla de agua - halones - polvo químico - espuma química )

Condiciones que debe evitarse: Almacenar dónde existe emisión de calor o llama.

Eliminación de residuo: Se recomienda la vía por incineración en instalaciones aprobadas de acuerdo a la reglamentación vigente.

El fabricante garantiza la buena calidad de sus productos y no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal uso de los mismos, reservándose el derecho de modificar o alterar ésta información sin previo aviso.