Dolpark Barnices Aislantes                 G-10  (Clase “ B”)

Extrapark SECADO AL AIRE TERMINACION ROJO

Usos Principales: Terminación y protección contra la humedad y corrosión.

Barniz de terminación tipo Glyptal® siliconado de secado rápido al aire. Posee un excelente poder cubritivo formando una capa homogénea y sin goteos. Gracias a la incorporación de siliconas en su formulación, este barniz se destaca por una combinación única de características: elevada resistencia al calor, gran elasticidad y al a rigidez dieléctrica, siendo además insensible a cualquier influencia atmosférica y resistente al ozono.

El barníz G10 es imprescindible en todos los casos en que se requiera protección contra una elevada

humedad ambiente, o un gran calentamiento del material aislante. Está especialmente indicado para los equipos que deban trabajar en condiciones altamente desfavorables, como frigoríficos, a la intemperie, etc.

Presentación: Envases metálicos de 1, 4 y pails de 20 litros con doble sistema de apertura.

DATOS TECNICOS:

Color	Rojo cerámico

Peso especifico (20ºC) 	0.98 gr/cm³

Viscosidad (copa Ford #4 a 20ºC) 	61 seg.

Contenido de sólidos 	45 % + 2%

Rigidez dieléctrica en seco 	550 V/0.01 mm.

Rigidez dieléctrica en húmedo	350 V/0.01 mm.

Clase térmica IRAM	 "B" (hasta 130 ºC)

Vida útil envasado	12 meses mínimo

Compatibilidad con alambres: Sintéticos 	Excelente

Forrado en vidrio	Excelente

Diluyente:	Z300

MODO DE USO

El barniz de terminación G10 puede ser aplicado con brocha, pistola o por inmersión.

Tiempos de secado: 	al aire (20 ºC) 	al tacto 	15 minutos

duro 			6 8 horas

al horno (70 ºC) 				60  90 minutos

Los barnices de secado al aire pueden variar su tiempo de curado de acuerdo a la temperatura y humedad ambiente, sin que ello signifique la pérdida de propiedades del mismo.

NORMAS: Cumple con las normas IRAM 2180, 2091 y 2070.

El fabricante garantiza la buena calidad de sus productos y no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal uso de los mismos, reservándose el derecho de modificar o alterar ésta información sin previo aviso.

Barníz G-10 MSDS

Producto: Barníz G 10

Aspecto y apariencia: Líquido medianamente viscoso de color rojo y con olor típico a solvente aromático.

| Concentración max. permisible Ponderada en el tiempo: Máx. conc. ambiente 80 ppm. Para cortos períodos de exposición: 200 ppm. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sugerencia de identificación de los riesgos: |  |  |
| Para la salud: 2 | De inflamabilidad: 3 | De reactividad: 0 |

Riesgo y precauciones básicas

Salud: No se producen lesiones por inhalación bajo condiciones normales, en ambientes bién ventilados. Se recomienda el uso de máscara respiratoria de absorción por carbón activado.

Fuego: Inflamable. Punto de inflamación: 20 a 30 ºC. Punto de ebullición: 116ºC.

Reactividad: Relativamente estable bajo condiciones normales.

Incompatibilidades: Contacto con oxidantes fuertes por probable autoignición.

Toxicidad: Por vía respiratoria actúa como narcotizante en altas concentraciones.

Salpicadura en los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir de inmediato al médico más cercano.

Contacto con la piel: Quitar con diluyente apropiado y posteriormente con abundante agua caliente y jabón.

Precauciones para el manipuleo: Usar elementos de protección personal como antiparra, guantes de cuero o similares, zapatos de seguridad.

Exámenes preventivos y periodicidad: Los básicos de acuerdo a la reglamentación vigente.

Derrames: Contener, cubrir con arena y recoger en recipientes adecuados. Si se dirige a cursos de agua, canales, etc. avise de inmediato a las autoridades pertinentes.

Incendio: Inflamable. Punto de inflamación aprox. 20 a 30 ºC. Usar elementos aprobados para la clase

RIESGO B (niebla de agua - halones - polvo químico - espuma química)

Condiciones que debe evitarse: Almacenar dónde existe emisión de calor o llama.

Eliminación de residuo: Se recomienda la vía por incineración en instalaciones aprobadas de acuerdo a la reglamentación vigente.

El fabricante garantiza la buena calidad de sus productos y no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal uso de los mismos, reservándose el derecho de modificar o alterar ésta información sin previo aviso.